ALIAJE REZISTIVE (NICHELINĂ) – RESISTOHM (KANTHAL)

| Material aliaj | Ni | Cu | Cr | Fe | Alte | Rezist. Sp. | Densitatea | t. max. rec. °C | t. topire °C | Coeficient de dilatare | Conductibilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ohm.m²/m |  |  |  | 10-6°C | t..prod. °C | 100°C Wm-1C-1 |
| Ni-Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Resistohm 80 (Nikrothal 80) | 79 | - | 20 | - | Si | 1,08 | 8,35 | 1 200 | 1 400 | 60 | 20 - 1 000 | 15,0 |
| 2. Resistohm 70 (Nikrothal 70) | 69 | - | 20 | - | Si | 1,18 | 8,16 | 1 250 | 1 400 | 110 | 20 - 1 000 | 13,7 |
| 3. Resistohm 60 (Nikrothal 60) | 60 | - | 15 | Rest | Si | 1,12 | 8,20 | 1 100 | 1 350 | 170 | 20 - 1 000 | 13,3 |
| 4. Resistohm 40 (Nikrothal 40) | 37 | - | 18 | Rest | Si | 1,05 | 7,95 | 1 050 | 1 380 | 240 | 20 - 1 000 | 13,0 |
| 5. Resistohm 30 (Nikrothal 30) | 30 | - | 20 | Rest | Si | 1,04 | 7,90 | 1 000 | 1 390 | 250 | 20 - 1 000 | 13,0 |
| 6. Resistohm 20 (Nikrothal 20) | 20 | - | 25 | Rest | Si | 0,95 | 7,80 | 1 000 | 1 390 | 330 | 20 - 1 000 | 11,5 |
| Cr-Al-Fe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Resistohm 125 (Alkrothal 14) | - | - | 17 | Rest | Al: 3% | 1,25 | 7,35 | 1 100 | 1 520 | 110 | 20 - 1 000 | 16,7 |
| 8. Resistohm 135 (Kanthal D) | - | - | 20 | Rest | Al: 4,5% | 1,35 | 7,25 | 1 200 | 1 500 | 70 | 20 - 1 000 | 16,5 |
| 9. Resistohm 140 | - | - | 22 | Rest | Al: 5% | 1,40 | 7,15 | 1 280 | 1 500 | 60 | 20 - 1 000 | 16,0 |
| 10. Resistohm 145 (Kanthal A1) | - | - | 23 | Rest | Al: 6% | 1,44 | 7,10 | 1 300 | 1 500 | 35 | 20 - 1 000 | 16,0 |
| 11. Resistohm Y (Kanthal AF) | - | - | 22 | Rest | Al: 5% Y | 1,39 | 7,10 | 1 300 | 1 490 | 100 | 20 - 1 000 | 16,0 |
| 12. Resistohm E | - | - | 22 | Rest | Al: 5% Y | 1,39 | 7,10 | 1 300 | 1 490 | 100 | 20 - 1 000 | 15,0 |
| 13. Resistohm LaCe | - | - | 20 | Rest | Al: 5%, LaCe | 1,40 | ? |  |  |  |  |  |
| Cu-Ni & Ni-Cu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.CuNi44(Cuprothal-Konstantan) | 44 | Rest | - | - | Mn + | 0,49 | 8,90 | 600 | 1 210 | 20/60 | 20 - 1 00 | 21,1 |
| 15. CuNi 23 Mn | 23 | Rest | - | - | Mn + | 0,30 | 8,90 | 400 | 1 100 | 200 | 20 - 100 | 35,0 |
| 16. CuNi 10 (Cuprothal 90) | 10 | Rest | - | - |  | 0,15 | 8,90 | 400 | 1 080 | 450 | 20 - 100 | 60,0 |
| 17. CuNi 6 (Cuprothal 60) | 6 | Rest | - | - |  | 0,10 | 8,90 | 300 | 1 080 | 700 | 20 - 100 | 90,0 |
| 18. CuNi 2 (Cuprothal 30) | 2 | Rest | - | - |  | 0,05 | 8,90 | 300 | 1 080 | 1 300 | 20 - 100 | 160,0 |
| 19. Monel | 63 | 31 |  | Rest | Mn + Si | 0,547 | 8,83 | 700 | 1 320 | 1 900 | 20 - 100 | 21,8 |
| Nickel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Nickel 200 | 99,5 | 0,13 | - | 0,2 | Mn,C,Si,Co | 0,090 | 8,90 | 700 | 1 450 | 6 170 | 20 - 100 | 70,2 |
| 21. Nickel 201 | 99 | 0,25 | - | 0,40 | Mn,C,Si | 0,085 | 8,90 | 700 | 1 450 | 5 000 | 20 - 100 | 79,3 |
| 22. Nickel 212 | 97 | 0,20 | - | 0,25 | Mn,Mg,C | 0,109 | 8,86 | 700 | 1 450 | 5 000 | 20 - 100 | 44,0 |
| Inconel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Inconel 600 | 76 | 0,25 | 15,5 | 8 |  | 1,03 | 8,47 |  | 1 400 | 120 | 20 - 500 | 11,9 |
| 24. Inconel 601 | 60,5 | 0,25 | 23 | 14,1 | 1.35 Al | 1,19 | 8,11 |  | 1 350 | - | - | 11.2 bei 20°C |
| Ni-Fe & Fe-Ni-Al |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. NiFe70-30Hytemco | 72 | - | - | Rest | Mn 2%,Fe | 0,200 | 8,46 |  | 1 425 | 4 500 | 20 - 100 | 28,9 |
| 26. FeNi 36 | 36 | - | - | Rest | C,Si + Mn | 0,823 | 8,08 |  | 1 425 | 1 350 | 20 - 100 | 11 |
| 27. FeNi 42 | 42 | - | - | Rest |  | 0,630 | 8,12 |  | 1 425 | 2 500 | 20 - 100 | 15 |
| Termocuple |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Thermo KP/KPX | 90 |  | 10 |  | + | 0,706 | 8,72 |  | 1 430 |  |  |  |
| 29. Thermo KN/KNX | 95 |  |  |  | Al Mn Si | 0,292 | 8,60 |  | 1 400 |  |  |  |
| 30. Thermo NP/NPX | 84 |  | 14,2 |  | 1.4 Si | 1 | 8,53 |  | 1 420 |  |  |  |
| 31. Thermo NN/NNX | 95 |  |  |  | 4.3 Si | 0,365 | 8,58 |  | 1 420 |  |  |  |
| 32. Thermo EP/EPX | 90 |  | 10 |  | + | 0,706 | 8,72 |  | 1 430 |  |  |  |
| 33. Thermo EN/ENX | 44 | Rest |  | + |  | 0,49 | 8,90 |  | 1 210 |  |  |  |
| 34. Thermo JP/JPX |  |  |  | 100 |  | 0,13 | 7,86 |  | 1 535 |  |  |  |
| 35.Thermo JN/JNX | 44 | Rest |  | + |  | 0,49 | 8,90 |  | 1 210 |  |  |  |
| 36.Thermo TP/TPX |  | 100 |  |  |  | 0,017 | 8,92 |  | 1 083 |  |  |  |
| 37. Thermo TN/TNX | 44 | Rest |  | + |  | 0,49 | 8,90 |  | 1 210 |  |  |  |

Sârma rezistivă RESISTOHM (KANTHAL) cu profil CIRCULAR

Având diametru cuprins între 0,06 mm şi 8 mm

Compoziţie chimică, caracteristici tehnice, proprietati: conform tabel

UTILIZǍRI: cuptoare de tratament termic, fabricat rezistenţe, cabluri electrice, etc.

Tăiat: folie, rafie, poliestiren expandat, termoformat plexiglass

Bandă rezistivă RESISTOHM (KANTHAL) cu profil PLAT

Având secţiunea dreptungiularǎ:

- cu grosimea cuprinsǎ între 0,07mm şi 0,5mm

- cu lǎţimea cuprinsǎ între 0,20mm şi 10 mm

Compoziţie chimică, caracteristici tehnice, proprietati: conform tabel

UTILIZǍRI: lipit, sudat folie material palstic, fabricat rezistenţe electrice, etc.

IMPORTANT: Aliajul din Ni 80% - Cr 20% nu se dilată.

Bandă rezistivă RESISTOHM (ALFERON) cu nervură

Compoziţie chimică, caracteristici tehnice, proprietati: conform tabel

Având secţiunea: 5 x 0.2 mm.

UTILIZǍRI: pentru termosudaj folie groasa la temperaturi ridicate.